**República Argentina**

**

**Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales**

**Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV (PROSAP IV).**

**Préstamo BID Nº 3806/OC-AR**

**Proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales para el lberá Ruta Provincial Nº 22, Provincia de Corrientes.**

**Obra: Mejoramiento de Caminos Rurales Ruta Provincial Nº 22 – Tramo Concepción del Yaguareté Corá – Arroyo Tajibo.**

**LPN Nº: BD-COP-3806-004-O-001/19.**

**Contratante: Ministerio de Producción. Gobierno de la Provincia de Corrientes.**

**CIRCULAR Nº 1 – MODIFICATORIA SIN CONSULTA**

Conforme a lo establecido en la IAO 11 de la Sección I de los Documentos de Licitación, se emite la presente Circular, que tiene como objeto modificar y realizar aclaraciones sobre los siguientes aspectos:

**TEMA 1:**

Se reemplaza el Artículo Nº 6 de la Sección VII, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, por el siguiente texto:

**ART. N ° 6: SECCIÓN C. III. ENRIPIADOS**

\* ESPECIFICACIÓN PARTICULAR \*

Para esta obra, el Título C. III. 2 – Tipos de Materiales a Emplear, se anula y reemplaza por el siguiente de igual designación:

C. III. 2 – TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR:

C. III. 2.1. Ripio y Suelo:

Deberán cumplir con las exigencias que se establecen a continuación:

El ripio para recubrimiento de calzada, será el proveniente de yacimientos naturales de cantos rodados, o de trituración de canteras comerciales, formado por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales.-

El suelo a usar, en caso de ser necesario, será seleccionado del tipo suelo calcáreo, homogéneo; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otros materiales extraños putrescibles.-

C. III. 2.2. Mezcla:

El ripio o mezcla de ripio y suelo, deberá cumplir con una granulometría tal que el 100% pase por el Tamiz de 2”.-

Los límites granulométricos del material a proveer serán los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tamiz
 | 1. 2”
 | 1. 1 ½”
 | 1. 1”
 | 1. 3/4”
 | 1. 3/8”
 | 1. Nº 4
 | 1. Nº 10
 | 1. Nº 40
 | 1. Nº 200
 |
| 1. %
 | 1. 75-100
 | 1. 65-90
 | 1. 55-85
 | 1. 50-80
 | 1. 40-70
 | 1. 30-60
 | 1. 20-50
 | 1. 10-30
 | 1. 5-15
 |

Índice de Plasticidad (%) ..…………………………. De 5 a 15

Límite Líquido (%) ……………………………. Menor de 35

A los efectos de lograr el cumplimiento de las presentes exigencias, en caso de ser necesario, se permitirá la incorporación de material corrector (cal o arena).-

El Título C. III. 3 de la especificación general queda complementada con lo siguiente:

Se permitirá la terminación de la calzada con el paso de rodillo liso, a los fines de lograr lisura superficial. En caso de vibrante, se deberán realizar controles a fin de no variar sensiblemente la granulometría.-

**TEMA 2:**

Se modifica la unidad de medida del ítem Nº 9 “Señalización Vertical” de la Lista de Cantidades incluida en la Sección IX. Donde dice Gl (Global) deberá decir M2 (Metros Cuadrados).

**TEMA 3:**

Se aclara que los folios números 33; 34; 44; 60; 100; 182; 184 y 186 del Documento de Licitación no contienen información necesaria a los efectos de la Licitación, es decir que los mismos corresponden a páginas en blanco.

El resto de los Documentos de Licitación, se mantiene sin modificaciones.